常用冶金词汇

| 吊车 overhead crane 溢流罐 overflow ladle 示波器 oscillograph 振动台 oscillating table 振动式结晶器 oscillating mould 光测高温计 optical pyrometer 操作平台 operator's platform 操纵台，配电台 operating desk 连铸结晶器 open (-ended) mould 开关控制 on-off control 油润滑板 oil strip 线外辅助设备 off-line auxiliary equipments 窥视孔，观察孔 observation hole 水口座砖，孔砖 nozzle brick 喷嘴、喷管、水口 nozzle 辊颈 neck 多级结晶器 multi-stage mould(ms mould) 结晶器台架 mould table 结晶器座板 mould saddle 结晶器振动装置 mould oscillator 结晶润滑装置 mould lubricating system 结晶器钢液面控制器 mould level control 结晶器钢液面 mould level 结晶器冷却水套 mould cooling jacket 整体塞棒 monable stopper 钢铁联合企业，冶炼厂 metellurgical plant 机械剪 mechanical shear 矫直辊 mangle roll 磁力探位 magnetic flaw detection 电磁起重机 magnet crane 设备冷却配管 machine cooling water pipework 润滑装置 lubrication assembly 活动挡板 lowerable stop plate 测量数据记录仪 logger 闭锁装置 lock 传动辊道 live roller table 引锭秆尾部 lifting hook fot dummy bar foot 矫直辊 levelling rolls 矫平机 leveller,levelling machine 喷管，喷枪 lance 钢包旋转塔 ladle turntable 钢包回转台 ladle tureet 钢包倾翻装置 ladle tilter 钢包保护罩 ladle shroud 钢包塞棒 ladle stopper 桶瘤 ladle skull 钢水包操作架 ladle operating platform 钢包盖 ladle lid 钢包容量 ladle(-holding) capacity 钢包 ladle chair(or: stand,stool,trestle) 大包底 ladle bottom 钢包 ladle 喷嘴，浇铸口，浇铸道，钢流 jet 冶金企业，钢铁厂 ironworks 测控室 instrument room 仪表盘，配电盘 instrument panel 挡渣墙 intermediate wall 倾斜带式连铸机 inclined conveyor type machine 火焰清理机 hot deseamer 保温炉 holding furnace 防热保护板 heat insulating plate 导辊 guide roller 导轨 guide rail 导向装置，导轨，导槽 guide 防护装置 guard 吹气孔座 gas puring set 四流连铸机 four-strand continuous casting machine 保护渣加料器 flux feeder 液压传动 fluid gear 足辊 footroller 浮动辊,自动调位辊 floating roll 矫平机 flatteners,flattening machines 导向板 flapper 火焰切割机 flame cutting machine 固定挡板 fixed stop plate 定值调整，恒值调整 fixed set point cont 固定辊 fixed roll 供给装置，进料装置 feeding means 试验设备，试验装置 experimental plant 输出辊道 exit tible 抽气泵 exhaust pump 抽风机 exhaust fan 模拟－数字转换器 encoder 事故水(箱) emergency water(tank) 事故结晶器 emergency mold(mould) 事故溢流槽 emergency Iaunder launder 事故钢包 emergency ladle 起重机，提升机，升降机 elevator 高位水箱 elevated tank 电器传动装置 electric drive 八流连铸机 eight-strand continuous casting machine 引锭杆跟踪系统 dummy bar tracing system 引锭杆倾动装置，引锭架 dummy bar tilter 引锭杆存放装置 dummy bar storage device(or: take-up) 引锭杆坑 dummy bar pit 引锭头更换平台 dummy bar head replacing Platform 脱引锭杆装置 dummy bar disconnection 引锭杆存放装置（或输送装置） dummy bar chain conveyer 引锭杆 dummy bar 干燥炉 drying oven 传动轴 driving rollers 从动轴 driven roller 传动轴 drive(driving) shaft 艺 传动和传递装置 drive and transmission equipment 传动装置 drive unit 艺 拉杆，牵引杆 drawbar 输出辊道 discharge roller path(or:table) 火焰清理机 deseamer 输出辊道 delivery roller table 基准板 datum plate 定尺装置 cut-to-length device 弧形结晶器 curved mold(mould) 结晶器 cristalliser, crystallizer 切头切尾运输装置 crop handling device 台座，支架，托架 cradle 裂纹检测仪，探伤仪 crack detector 记数器 counter (mechanism) 波纹结晶器 corrugated mold(mould) 冷却格栅 cooling grid 冷却室 cooling chamber 冷床 cooling bank(or:bed) 斜带式连铸机 conveyer pallet mold(mould) system 水室 cooling water control station 控制系统 control system 控制板，操纵板 control panel 控制设备，调节装置 control means 控制仪表，检测装置 control instrument 连铸机 continuous steel casters 连续自动记录仪 continuous line recorder 连续式加热炉 continuous furnace 连铸厂 continuous casting works 连铸设备 continuous casting plant 连铸机 continnons casting machine 连铸设备 continuous casting installation 连铸，连续铸造 continuous casting 初轧辊，开坯辊 cogging roll 初轧机，开坯机 cogging mill 闭路冷却 closed colling circuit 弧形设备，弧形连铸机 circular arc type plant 钢锭清理(车间) chipping(shop) 浇铸机，铸机 casting machine 浇铸盛钢桶 casting ladle 浇铸平台 casting floor 带型连铸机，带型水平连铸机 casting between moving flexible belts 机架 cage 组合式结晶器，板式结晶器 built-up mould 弧形连铸机 bow type continuous casting machine 大钢坯剪切机 bloom shears 初轧机，初轧厂 blooming mill 钢坯清理间 bloom condition yard 坯锭 blank 吊坯夹具 billet holding tools 弯曲辊 bending roil 带型连铸机 belt casting(machine) 钢梁轧机，钢梁轧制厂 beam rolling mill 氧气顶吹转炉钢 basic OXygen steel 碱性炉衬 basic lining 碱性转炉钢 basic coverter steel 板坯加热炉 bar(heating) furnace 滚珠轴承 ball bearing 导向板 baffle 支撑辊 back(backing) up roll 自动供水，水量自动控制 automatic water flow control 钢液面高度自动调整装置 automatic steel level control 自动控制器，自动调节器 automatic controller 乙炔割炬 acetylene cutting torch 乙炔切割 acetylene cutting 附加设备 additional accessories 附件，配件，备件 accessories 滑动水口出钢 side gate tapping 侧面炉底出钢 side bottom tapping,SBT 中心炉底出钢 centric bottom tapping,CBT 偏心炉底出钢 eccentric bottom tapping,EBT 虹吸出钢 siphon tapping 出钢到出钢时间 tap-to-tap time 透气塞 porous plug 偏弧 arc bias 炉壁热点 hot spots on the furnace wall 煤氧喷吹 coal-oxygen injection 电石渣 carbide slag 白渣 white slag 弧长控制 arc length control 长弧泡沫渣操作 long arc foaming slag operation 还原期 reduction period 氧化期 oxidation period 氧煤助熔 accelerated melting by coal-oxygen burner 氧燃喷嘴 oxygen-fuel burner 能量优化炼钢炉 energy optizing furnace,EOF 等离子凝壳铸造 plasma skull casting,PSC 等离子连续铸锭 plasma progressive casting,PPC 等离子感应炉熔炼 plasma induction melting,PIM 水冷模电弧炉熔炼 cold-mold arc melting 等离子炉重熔 plasma-arc remelting,PAR 电子束炉重熔 electron beam remelting,EBR 真空感应炉熔炼 vacuum induction melting,VIM 真空电弧炉重熔 vacuum arc remelting,VAR 电渣 浇注 Bohler electroslag tapping,BEST 电渣熔铸 electroslag casting,ESC 电渣重熔 electroslag remelting,ESR 高频感应炉 high frequency induction furnace 中频感应炉 medium frequency induction furnace 工频感应炉 line frequency induction furnace 电阻炉 eletric resistance furnace 竖窑式电弧炉 shaft arc furnace 双电极 直流电 弧炉 double electrode direct current arc furnace 直流电弧炉 direct current electric arc furnace 超高功率电弧 炉 ultra-high power electric arc furnace 电弧炉 electric arc furnace 电炉炼钢 electric steelmaking 沉渣室 slag pocket 蓄热室 regenerator 顶吹氧气 平炉 open-hearth furnace with roof oxygen lance 双床平炉 twin-hearth furnace 侧动式平炉 tilting open-hearth furnace 固定式平炉 stationary open-hearth furnace 碱性平炉 basic open-hearth furnace 酸性平炉 acid open-hearth furnace 有效炉底面积 effective hearth area 再沸腾 reboil 炉底沸腾 bottom boil 石灰 沸腾 lime boil 碳沸腾 carbon boil 热装法 hot charge practice 冷装法 cold charge practice 平炉炼钢 open-hearth steelmaking 平炉 open-hearth furnace 废气控制系统 off gas control system,OGCS 电磁测渣器 electromagnetic slag detector 挡渣塞 floating plug 挡渣器 slag stopper 双环缝喷嘴 double annular tuyere 单环缝喷嘴 single annular tuyere 多孔转 nozzle brick 副枪 sublance 顶吹氧枪 top blown oxygen lance 活动炉顶 remuvable bottom 装料大面 impact pad 炉口 mouth,lip ring 炉帽 upper cone 转炉炉体 converter body 多孔喷枪 multi-nozzle lance 氧枪喷孔 nozzle of oxygen lance 氧枪 oxygen lance 动态控制 dynamic control 静态控制 static control 喷溅 spitting 喷渣 slopping 又称"溢渣" 倒炉 turning down 吹炼终点 blow and point 吹氧时间 oxygen blown duration 二次燃烧 postcombustion 又称"后燃烧" 渣乳化 slag emulsion 双渣 操作 double-slag operation 单渣操作 single-slag operation 增碳操作 recarburization practice 高拉碳操作 catch carbon practice 终点碳 end point carbon 目标碳 aim carbon 后吹 after blown 过吹 overblown 补吹 reblown 硬吹 hard blown 软吹 soft blown 面吹 surface blown 蒂森复合吹炼法 Thyssen Blassen metallurgical process,TBM 简称 TBM法 顶枪喷煤粉炼钢法 Arbed lance carbon injection process,ALCI 简称 ALCI 法 LBE复吹法 lance bubbling equilibrium process,LBE 住友复合吹炼法 Sumitomo top and bottom blowing process,STB 简称 LBE法 底吹煤氧的复合吹炼法 Klockner-Maxhutte steelmaking process,KMS 简称 KMS法 喷石灰粉顶吹氧气转炉法 oxygen lime process 顶底复吹转炉 top and botttom combined blown converter 氧气底吹转炉 bottom-blown oxygen converter,quiet basic oxygen furnace,QBOF 氧气顶吹转炉 top-blown oxygen converter,LD coonverter LD是奥地利Linz及Donawitz的缩写 氧气炼钢 oxygen steelmaking 卡尔多转炉 Kaldo converter 侧吹转炉 side-blown converter 碱性空气底吹转炉 air bottom-blown basic converter 又称 "托马斯炉(Thomas converter)" 酸性空气底吹转炉 air bottom-blown acid converter 又称"贝塞麦炉(Bessemer cooonverter)" 底吹转炉 bottom-blown converter 转炉 converter 火焰喷补 flame gunning 喷补 gunning 热修 hot repair 补炉 fettling 分区砌炉 zoned lining 炉衬寿命 lining life 渣线 slag line 炉衬侵蚀 lining erosion 炉衬 furnace lining 炉顶 furnace roof 出钢槽 pouring spout 出钢口 tap hole 钢包 ladle 又称"盛钢桶." 浸入式喷枪 submerged lance 喷枪 lance 回炉渣 return slag 冷却剂 coolant 脱硫剂 desulfurizer 脱氧剂 deoxidizer 添加剂 addition reagent 造渣材料 slag making materials 废钢打包 baling of scrap 废钢 scrap 铁损 iron loss 熔炼损耗 melting loss 不合格炉次 off heat 浇铸样 casting sample 出钢样 tapping sample 冶炼时间 duration of heat 出钢 tapping 过氧化 overoxidation 脱氮 denitrogenation 回硫 resulfurization 脱硫 desulfurization 回磷 rephosphorization 脱磷 dephosphorization 增碳 recarburization 脱碳 decarburization 碱性渣 basic slag 酸性渣 acid slag 还原渣 reducing slag 氧化渣 oxidizing slag 预脱氧 preliminary doxidation 脱氧 deoxidation 熔清 melting down 精炼期 rifining period 造渣期 slag forming period 熔化期 melting perod 加热期 heating period 装料期 charging period 装料机 charging machine 混铁炉 hot metal mixer 直接炼钢法 direct steelmaking process 连续炼钢法 continuous steelmaking process 双联炼钢法 duplex steelmaking process 坩埚炼钢法 crucible steelmaking 压盖沸腾钢 capped steel 半镇静钢 semikilled steel 镇静钢 killed steel 沸腾钢 rimming steel,rimmed steel 半钢 semisteel 钢水 liquid steel,molten steel 炼钢 steelmaking 钢 steel艺 蒂森复合吹炼法 Thyssen Blassen metallurgical process,TBM 简称 TBM法 顶枪喷煤粉炼钢法 Arbed lance carbon injection process,ALCI 简称 ALCI 法 LBE复吹法 lance bubbling equilibrium process,LBE 住友复合吹炼法 Sumitomo top and bottom blowing process,STB 简称 LBE法 底吹煤氧的复合吹炼法 Klockner-Maxhutte steelmaking process,KMS 简称 KMS法 喷石灰粉顶吹氧气转炉法 oxygen lime process 顶底复吹转炉 top and botttom combined blown converter 氧气底吹转炉 bottom-blown oxygen converter,quiet basic oxygen furnace,QBOF 氧气顶吹转炉 top-blown oxygen converter,LD coonverter LD是奥地利Linz及Donawitz的缩写 氧气炼钢 oxygen steelmaking 卡尔多转炉 Kaldo converter 侧吹转炉 side-blown converter 碱性空气底吹转炉 air bottom-blown basic converter 又称 "托马斯炉(Thomas converter)" 酸性空气底吹转炉 air bottom-blown acid converter 又称"贝塞麦炉(Bessemer cooonverter)" 底吹转炉 bottom-blown converter 转炉 converter 火焰喷补 flame gunning 喷补 gunning 热修 hot repair 补炉 fettling 分区砌炉 zoned lining 炉衬寿命 lining life 渣线 slag line 炉衬侵蚀 lining erosion 炉衬 furnace lining 炉顶 furnace roof 出钢槽 pouring spout 出钢口 tap hole 钢包 ladle 又称"盛钢桶." 浸入式喷枪 submerged lance 喷枪 lance 回炉渣 return slag 冷却剂 coolant 脱硫剂 desulfurizer 脱氧剂 deoxidizer 添加剂 addition reagent 造渣材料 slag making materials 废钢打包 baling of scrap 废钢 scrap 铁损 iron loss 熔炼损耗 melting loss 不合格炉次 off heat 浇铸样 casting sample 出钢样 tapping sample 冶炼时间 duration of heat 出钢 tapping 过氧化 overoxidation 脱氮 denitrogenation 回硫 resulfurization 脱硫 desulfurization 回磷 rephosphorization 脱磷 dephosphorization 增碳 recarburization 脱碳 decarburization 碱性渣 basic slag 酸性渣 acid slag 还原渣 reducing slag 氧化渣 oxidizing slag 预脱氧 preliminary doxidation 脱氧 deoxidation 熔清 melting down 精炼期 rifining period 造渣期 slag forming period 熔化期 melting perod 加热期 heating period 装料期 charging period 装料机 charging machine 混铁炉 hot metal mixer 直接炼钢法 direct steelmaking process 连续炼钢法 continuous steelmaking process 双联炼钢法 duplex steelmaking process 坩埚炼钢法 crucible steelmaking 压盖沸腾钢 capped steel 半镇静钢 semikilled steel 镇静钢 killed steel 沸腾钢 rimming steel,rimmed steel 半钢 semisteel 钢水 liquid steel,molten steel 炼钢 steelmaking 钢 steel 事故溢流槽 emergency Iaunder launder 事故钢包 emergency ladle 起重机，提升机，升降机 elevator 高位水箱 elevated tank 电器传动装置 electric drive 八流连铸机 eight-strand continuous casting machine 引锭杆跟踪系统 dummy bar tracing system 引锭杆倾动装置，引锭架 dummy bar tilter 引锭杆存放装置 dummy bar storage device(or: take-up) 引锭杆坑 dummy bar pit 引锭头更换平台 dummy bar head replacing Platform 脱引锭杆装置 dummy bar disconnection 引锭杆存放装置（或输送装置） dummy bar chain conveyer 引锭杆 dummy bar 干燥炉 drying oven 传动轴 driving rollers 从动轴 driven roller 传动轴 drive(driving) shaft 传动和传递装置 drive and transmission equippment 传动装置 drive unit 拉杆，牵引杆 drawbar 输出辊道 discharge roller path(or:table) 火焰清理机 deseamer 输出辊道 delivery roller table 基准板 datum plate 定尺装置 cut-to-length device 弧形结晶器 curved mold(mould) 结晶器 cristalliser,crystallizer 切头切尾运输装置 crop handling device 台座，支架，托架 cradle 裂纹检测仪，探伤仪 crack detector 记数器 counter (mechanism) 波纹结晶器 corrugated mold(mould) 冷却格栅 cooling grid 冷却室 cooling chamber 冷床 cooling bank(or:bed) 斜带式连铸机 conveyer pallet mold(mould) system 配水室 cooling water control station 控制系统 control system 控制板，操纵板 control panel 控制设备，调节装置 control means 控制仪表，检测装置 control instrument 连铸机 continuous steel casters 连续自动记录仪 continuous line recorder 连续式加热炉 continuous furnace 连铸厂 continuous casting works 连铸设备 continuous casting plant 连铸机 continnons casting machine 连铸设备 continuous casting installation 连铸，连续铸造 continuous casting 初轧辊，开坯辊 cogging roll 初轧机，开坯机 cogging mill 闭路冷却 closed colling circuit 弧形设备，弧形连铸机 circular arc type plant 钢锭清理(车间) chipping(shop) 浇铸机，铸机 casting machine 浇铸盛钢桶 casting ladle 浇铸平台 casting floor 带型连铸机，带型水平连铸机 casting between moving flexible belts 机架 cage 组合式结晶器，板式结晶器 built-up mould 弧形连铸机 bow type continuous casting machine 大钢坯剪切机 bloom shears 初轧机，初轧厂 blooming mill 钢坯清理间 bloom condition yard 坯锭 blank 吊坯夹具 billet holding tools CC.017 工艺 弯曲辊 bending roil 带型连铸机 belt casting(machine) 钢梁轧机，钢梁轧制厂 beam rolling mill 氧气顶吹转炉钢 basic OXygen steel 碱性炉衬 basic lining 碱性转炉钢 basic coverter steel 板坯加热炉 bar(heating) furnace 滚珠轴承 ball bearing 导向板 baffle 支撑辊 back(backing) up roll 自动供水，水量自动控制 automatic water flow control 钢液面高度自动调整装置 automatic steel level control 自动控制器，自动调节器 automatic controller 乙炔割炬 acetylene cutting torch 乙炔切割 acetylene cutting 附加设备 additional accessories 附件，配件，备件 accessories 滑动水口出钢 side gate tapping 侧面炉底出钢 side bottom tapping,SBT 中心炉底出钢 centric bottom tapping,CBT 偏心炉底出钢 eccentric bottom tapping,EBT 虹吸出钢 siphon tapping 出钢到出钢时间 tap-to-tap time 透气塞 porous plug 偏弧 arc bias 炉壁热点 hot spots on the furnace wall 煤氧喷吹 coal-oxygen injection 电石渣 carbide slag 白渣 white slag 弧长控制 arc length control 长弧泡沫渣操作 long arc foaming slag operation 还原期 reduction period 氧化期 oxidation period 氧煤助熔 accelerated melting by coal-oxygen burner 氧燃喷嘴 oxygen-fuel burner 能量优化炼钢炉 energy optizing furnace,EOF 等离子凝壳铸造 plasma skull casting,PSC 等离子连续铸锭 plasma progressive casting,PPC 等离子感应炉熔炼 plasma induction melting,PIM 水冷模电弧炉熔炼 cold-mold arc melting 等离子炉重熔 plasma-arc remelting,PAR 电子束炉重熔 electron beam remelting,EBR 真空感应炉熔炼 vacuum induction melting,VIM 真空电弧炉重熔 vacuum arc remelting,VAR 电渣 浇注 Bohler electroslag tapping,BEST 电渣熔铸 electroslag casting,ESC 电渣重熔 electroslag remelting,ESR 高频感应炉 high frequency induction furnace 中频感应炉 medium frequency induction furnace 工频感应炉 line frequency induction furnace 电阻炉 eletric resistance furnace 竖窑式电弧炉 shaft arc furnace 双电极 直流电 弧炉 double electrode direct current arc furnace 直流电弧炉 direct current electric arc furnace 超高功率电弧 炉 ultra-high power electric arc furnace 电弧炉 electric arc furnace 电炉炼钢 electric steelmaking 沉渣室 slag pocket 蓄热室 regenerator 顶吹氧气 平炉 open-hearth furnace with roof oxygen lance 双床平炉 twin-hearth furnace 侧动式平炉 tilting open-hearth furnace 固定式平炉 stationary open-hearth furnace 碱性平炉 basic open-hearth furnace 酸性平炉 acid open-hearth furnace 有效炉底面积 effective hearth area 再沸腾 reboil 炉底沸腾 bottom boil 石灰 沸腾 lime boil 碳沸腾 carbon boil 热装法 hot charge practice 冷装法 cold charge practice 平炉炼钢 open-hearth steelmaking 平炉 open-hearth furnace 废气控制系统 off gas control system,OGCS 电磁测渣器 electromagnetic slag detector 挡渣塞 floating plug 挡渣器 slag stopper 双环缝喷嘴 double annular tuyere 单环缝喷嘴 single annular tuyere 多孔转 nozzle brick 副枪 sublance 顶吹氧枪 top blown oxygen lance 活动炉顶 remuvable bottom 装料大面 impact pad 炉口 mouth,lip ring 炉帽 upper cone 转炉炉体 converter body 多孔喷枪 multi-nozzle lance 氧枪喷孔 nozzle of oxygen lance 氧枪 oxygen lance 动态控制 dynamic control 静态控制 static control 喷溅 spitting 喷渣 slopping 又称"溢渣" 倒炉 turning down 吹炼终点 blow and point 吹氧时间 oxygen blown duration 二次燃烧 postcombustion 又称"后燃烧" 渣乳化 slag emulsion 双渣 操作 double-slag operation 单渣操作 single-slag operation 增碳操作 recarburization practice 高拉碳操作 catch carbon practice 终点碳 end point carbon 目标碳 aim carbon 后吹 after blown 过吹 overblown 补吹 reblown 硬吹 hard blown 软吹 soft blown 面吹 surface blown 搅动磁场 travelling field 脱锭天车 travelling stripper crane 传送辊道 travelling roller table 火焰切割机 torch cutting machine 横向应力试验 transverse test 倾翻式中间包 tiltable tundish 推杆 thrust rod 浇注钢包 teeming ladle 倾动式钢包 teapot ladle 辊道 table roller | 杨氏弹性模量,弹性系数 Young's modulus 屈服点,屈服极限 X-ray examination（or：X-ray investigation）yield point 粘度，粘性，韧性 viscosity 过冷 undercooling 表面横向裂纹 transverse facial crack 角部横向裂纹 transverse corner crack 横向裂纹 transversal crack 发裂，毛细裂纹 tiny crack 热应力 thermal stress 热裂纹 thermal crack 应力裂纹 tenssion crack 张力，应力 tention 抗拉强度 tensile strength 表面裂纹 surface tear 表面缩孔 surface pipe 表面缺陷 surface defect 表面脱碳 surface decarburization 表面裂纹 surface crack 皮下夹杂 subsurface inclusion 组织成份 structural constituent 带钢，钢带 strip steel 应力裂纹 stress crack 应力，负荷 stress 应变裂纹 straln crack 张力，应力，负荷 strain 不锈钢 stainless steel 凝固组织 solidification structure 易切削钢 soft free－cutting steel 夹渣，渣夹杂物 slag inclusion 表面气泡，表面气孔 skin hole 收缩孔 shrink hole 收缩裂纹 shrinkage crack 缩孔 shrinkage cavity 收缩，皱缩 shrink(v.) 偏析线 segregation line 偏析，熔析 segregation 不起氧化铁皮钢 scale－resisting steel 不锈钢 rust-resisting steel 断裂强度 ruptre stress 断裂，裂开，折裂 rupture 内应力 residual stress 再结晶，重结晶 recrystallization 质量标准，技术规格 quality specification 质量指标 quality index(-figure) 质量等级 quality grgde 质量指标 quality figure 表面横裂纹，拉裂 pull(crack) 一次冷却区 primary cooling zone 线状缩孔 piping 疏松，气孔率，孔隙度，多孔性 porosity 针孔 pinholes 酸洗，酸蚀 pickle(v.) 理化试验 physico-chemical test 显微照相 photomicrograph 普通钢，普碳钢 ordinary low-cabon steel 粗颗粒，粗细晶 open grain 夹杂物 occlusion 钢中气泡，气态夹杂 occluded gases 切口韧性 notch toughness 切口脆性，冲击脆性 notch brittleness 非金属夹杂物 non-metallic inclusions 微孔，显微气孔 micropore 微裂纹 microcrack 宏观组织，宏观结构 macrostructure 宏观气孔 macropore 宏观腐蚀 macro-etching 宏观磨片 (macro-) etched slice 表面纵裂纹 longitudinal facial crack 纵裂纹 longitudinal crack 角纵向裂纹 longitudinal corner crack 偏析 liquation 内部应力 internal stress 内部质量 interal quality 内部裂纹 internal fissure 内部裂纹 internal crack 晶间断裂，晶界断裂 intergranular frature 晶界的，沿晶界的 intercrystalline 杂质，夹杂物 inclusion 初裂，发裂 incipient tear 初裂，发裂 incipient crack 有倾斜的树枝晶 inclined dendrites 杂质，夹杂物 impurity 热裂纹 hot crack 高强度钢 high-yield steel 强度钢 high-strength steel,high-tensile steel 高速钢 high-speed steel 优质钢板 high-quality steel sheet 优质钢 high－grade steel 高合金钢 high-alloy steel 不均匀性，异质性 heterogeneity 耐热钢 heat resisting steel 热裂纹 heat crack 淬透性，淬硬性 hardenability 发裂，毛细裂纹 hair crack 晶粒结构，晶粒组织 grain structure 细晶化 grain refining 晶粒生长 grain growth 粒化，粒度 grain coarsening 晶界 grain boundary 级，质量等级 grade 气泡，气孔 gas bubble 易切削钢 free-machine steel 易切削钢 free-cutting steel 断口外观 frature appearance 断裂，断口结构 frature 皱纹的形成 formation of wrinkles 可锻性，延展性 forgeability 发裂，毛细裂纹 flakes 热裂纹 fire－crack 细颗粒的 fine-grained 擦痕，条痕，铸疤 feather 疲劳强度 fatigue limit(or: strength) 脆变，脆化 embrittlement 延伸，延伸率 elongation 熔析/偏析 eliquation 伸缩性/弹性 elasticity 棱角裂纹，角裂 edge break 易切削钢 easy-machining steel 电机钢，硅钢 dynamo steel 耐久性，耐用性，寿命 durability 热塑性 ductility at elevated temperatures 可塑的，可变形的 ductile 拉拔性，压延性 drawability 分配，分布 distribution 变形，扭曲 distortion 定向凝固 directional solidification 收缩率 degree of shrinkage 结晶，晶化 crystallization 结晶结构 crystalline structure 结晶断口 crystalline fracture 液芯 crater 有裂纹的 cracked 裂纹形成 cracking 不锈钢 corrosion resisting steel 角裂纹 corner crack 中心结构，中心组织 core structure 冷却应力 cooling stress 收缩，缩小 contraction 污垢，夹杂物 contamination 使凝固 congeal(v.) 凹状处，凹度 concavity 抗压强度 compression strength 完全凝固 commlete freezing 致密度，密度 compactness 冷隔 cold shut 冷脆 cold short 冷裂纹，应力裂纹 cold crack 线性收缩系数 coefficient of linear shrinkage 粗结晶，粗颗粒 coarse grian 细粒的 close-grained 应力裂纹，裂纹 clink 毛状细裂纹，发裂 check shatter crack 脆边，碎裂棱边 checked edge 收缩裂纹，网裂 check crack 检查，校核，收缩裂纹 check 中心缩孔 center line shrinkage 洞，内部缩孔 cavity 腐蚀脆性，碱脆性 caustic embrittlement 表面硬化钢，渗碳钢 case-hardening steel 碳化物偏析 carbide segregation 毛细裂纹，发裂 capillary crack 膨胀，鼓肚 bulge(v.) 断裂应力，拉断力 breaking stress 断裂强度，抗拉强度 breaking strength 气泡，气孔，缩孔 blow hole 无气泡的（钢） blister free(steel) 皮下气泡，气泡 blister 带状形成，条痕 banding 带状组织，带状结构 banded structure 半镇静钢 balanced steel 线状气孔，线状缩孔 axial(fine) porosity 奥氏体锰钢，高锰钢 austenitic manganese steel 工业纯铁 Armco-iron 再结晶，重结晶 anneal just below lower critical point(v.) 老化，时效 aging(ageing) 再处理，后处理 after-treatment 实际粒度，实际颗粒大小 actual grain size 工作计划，工作进度表 working program 生产能力，工作能力，工作量 working capacity 劳动量，能量消耗 work expended 拉坯速度 withdrawal speed 工资费用 wage cost 去毛刺，整理，整平 trim(v.) 生产率，通过速率 throughput rate 生产能力，处理量，通过量 throughput 浇注速度 teeming rate 浇铸，铸造 teeming 工艺规程 technology 出钢 tapping 锥度 taper 切点 tangent point 切尾 tail scrap 浸人式水口，插人式水口 submerged nozzle CC.484 工艺 应力--应变图 stress-strain diagram 注流定中心 stream centering control 注流侧 strand side 流间距 strand distance 喷雾水，喷淋水 spray water 喷射容量分布 spray volume distribution in 喷雾角 spray angle 凝固速度 speed of solidification 凝固壳，结晶壳 solidified shell 凝固速度 solidification rate 凝固温度范围 solidification range 凝固长度，液相穴深度 solidification length 凝固界面，固液相交界面 solidification front(or:solid-liquid interphase) 凝固常数 solidification constant 滑板 sliding plate 滑动水口 slide(gate) nozzle(or:valve 除渣器，撇渣棒 slag separator 渣区（渣线） slag zone 保护渣纯度，渣品位 slag purity 保护渣 slag powder 除渣，排渣，放渣 slag off(v.) 渣层 slag layer 板坯长度 slab length 板坏，扁钢锭 slab ingot 初轧，开坯 slabbing 薄板坏，扁坯 slab billet 板坯，扁坯 slab 渣坎，渣挡，撇渣器 skimmer 除渣，去渣 skim(v.) 筛，筛子，滤网 sieve 外壳，外包层（金属套管） shroud(tube) 沉淀池 settling tank 沉淀，沉降 settle(v.) 多炉连浇，连续浇注 sequence casting 二次冷却区 secondary codling zone 二次冷却 secondary cooling 应用范围，使用范围 scope 烧损，氧化皮损失 scaling loss 汤道，浇口，注入，浇注 tunner gate 圆坯，圆钢坯 round billet 原板坯 roughed slab 每分钟转数 revolutions per minute(rpm.) CC.442 工艺 每分钟转数，转/分钟 rev./min.( rpm) 再氧化防护 reoxidation protection 除渣，去渣 removal of slag 钢包移注 reladle 回收，再生 reclamation 浇注速度，浇注能力 rate of casting 菜籽油，菜油 rapeseed oil 塞格锥，测温锥 pyrometric cone 保护气体 protective atmosphere 生产率，生产力 productivity 处理，加工，整理，工艺设计 processing 工艺，工艺流程 process engineering 保护气体 prepared atmosphere 准备时间，制备时间 preparation time 保护渣，粉末 powder 浇注水口 pouring tube 浇注 pour(v.) 中间包 pony ladle 修补，补炉 patch(v.) 大检修 ovethaul(v.) 炉 oven 外径 outside diameter 产量，生产能力 output （结晶器）振动波纹 oscillation mark 原始费用，生产成本 original cost 连铸尺寸 operational casting range 流数 number of strands 每个孔隙喷嘴数 nozzle per gap 喷嘴变污，水口结渣 nozzle fouling 喷嘴孔直径 nozzle bore diameter 公称尺寸 nominal size 厂家铭牌 name plate 多流浇注 multiple casting 结晶器钢液面 mould level 液相穴（深度） molten crater(-depth) 冶炼过程 metallurgical process 钢液面 metal level(or:head) 钢板外壳，薄板套 metal jacket 粒度，筛孔大小 mesh size 筛号，筛孔数 mesh number 筛孔，筛孔尺寸 mesh aperture 钢液面，弯月面 meniscus 钢水收得率，钢水和半成品重量比 melt-to-shop ratio 测量值 measured variable 数学模型，数模 mathematical model 大量生产，成批生产 mason 操纵量，控制变量 manipulated variable 液芯尖部，液相穴尖部 lowest point of the liquid pool 搅拌器的位置 location of stirrer 液芯，液相穴 liquid pool 液芯，液相穴 liquid core 水口，流槽，浇口 lip 液面控制 level control 因塞棒关不严而漏钢 leaky stopper 泄漏，漏出 leakage 主要尺寸，主要断面 leading dimensions 桶样 ladle sample 盛钢桶浇铸时间 ladle pouting time 工资费用 labour costs 炉 kiln 镇静期，脱氧期 killing period 进口，浇口 inlet 钢锭的切头（或切尾） ingot butt 注人口，入孔口，浇口 ingate 工艺控制 industrial process control 浸人式水口，伸入式水口 immersion nozzle(or:tube) 浸入长度，插入深度 immersion length 罩，保护罩 hood 液面高 height of meniscus 热含量，热函 heat contents 导热性，导热率 heat conductivity 热含量，热函 heat capacity 散热，热导出 heat abstraction 金属液蕊，液相穴 head of molten metal 钢号 grade of steel 大修 general overhaul 尺寸，厚度，规格，轨距 gauge 气割，火焰切割 gas cutting 形成间隙 gap formation 燃料油，柴油，重油 fuel oil 结晶壳,凝固壳,凝固边缘 frozen layer, frozen shell 频率 frequency 强制循环冷却 forced circulation cooling 泡沫渣 foamed slag 保护渣 flux powder 熔剂，焊剂 fluxing agent 熔剂,焊剂 flux 流速，流量，流率 flow rate(or:velocity) 流量调节，流量控制 flow control 成本费，初次费用 first cost 精整，精加工，完成 finishings 成品尺寸 finished size 成品，最终产品 finished product 钢水静压力 ferrostatic pressure 硅铁 ferro-silicon 锰铁 ferro－manganese 送给，进料 feed motion CC.345 工艺 供给，进料、装入 feed(v) CC.344 工艺 边缘，表面层 external zone 成品长度，有效长度 effective length 边缘，边缘带 edge zone 偏心率 eccentricity 凝固持续时间 duration of solidification 喷淋 drizzle 中心线距离 distance between centerlines 直接冷却 direct cooling 输送量（泵）供水量 delivery(of a pump) 自重 dead weight 镇静钢，脱气钢 dead steel 周期 cycle time 过程，工序，周期 cycle 切断，切下 cut to length 切割速度 cutting speed 切断方式 cutting mode 切割长度，定尺长度 cut length 工艺 凝固曲线 curve of solidification 断面 cross section CC.325 工艺 切头，切尾 crop end CC.324 工艺 切尾 crop 临界凝固速度 critical solidification rate 临界点 critical point 极限冷却速度 critical cooling rate 保护渣，保温剂 couverture 棉籽油 cotton-seed oil 冷却水供给 cooling water supply 冷却速度 cooling rate 冷却方式 cooling method 冷却曲线 cooling curve 冷却剂 coolant 流程，连续过程 continuous process 消耗，消耗量 consumption 收缩，压缩 constriction 浇铸状况 condition as cast 复合浇注，混合浇注 composite casting 中心间距 center distance 开浇 cast-on 蓖麻油 castor-oil 浇铸时间 casting time 浇铸位置，浇铸状态 casting stand 平均铸速 casting speed average 浇注断面 casting size 浇注速率，浇注能力 casting rate 连铸工艺 casting practice 浇铸，铸坯 casting 浇铸工，铸机 caster 保护气体 carrier gas 增碳剂，渗碳剂 carburiser,carburizer 钢包容量 capacity of ladle CC.294 工艺 工作能力，效率，容量 capacity CC.293 工艺 锭尾 butt ingot 内衬，炉衬，砌体 bricking up 砖 brick 漏钢 breakout 板，外壳 board(boarding) 原坯，预熔铁水 blown metal 吹入，开炉 blow in 充分吹炼，后吹 blow full 大方坯 bloom 组距 block-distance 粘合剂 binder 方坯尺寸 billet size 方坯 billet 弯曲半径 bending radius 单炉浇注 batch cast 板坯重量 bar weight 铸坯外弧 backface of strand 辅助值，辅助量 auxillary variable 辅助材料 auxillary material 气割，火焰切割 autogenous cutting 操作 attendance ，幅度 amplitude(oscillation) 环境温度，室温 ambient temperature 允许误差，公差 allowable variation 对正 alignment 气封 air seal 吹气精炼 air refining 空气干燥 air-dry(or:airdried) 搅动，搅拌 agitation 调整，校正 adjustment 乙炔切割 acetylene cutting 尺寸精确度 accuracy, to size 拉辊 withdrawal roll 拉坯矫直机，拉矫机 withdrawal and straightening machine(or: unit) 工作衬 wear lining 水箱，水槽 water tank 水喷嘴 water spray nozzle 压力水泵 water pressure pump 水管连结装置 water piping connection device 水套 water jacket 水冷架 water cooled frame 步进式炉 walking beam furnace 立弯式连铸机 vertical type continuous casting machine with bending of the strand 立式连铸机 vertical type continuous casting machine 立式导辊 vertical guides 双流连铸机 twin strand casting machine 双结晶器 twin mould 翻转式冷床，回转式冷床 turn over cooling bed 中间包旋转塔 tundish turnable(or:turret) 中间包倾翻装置 tundish turner 中间包预热站 tundish preheating station 中间包盖 tundish lid(or:cover) 中间包车 tundish carriage 中间包 tundish 管状结晶器 tublar mould 管型结晶器 tube mould 搅动磁场 travelling field 脱锭天车 travelling stripper crane 传送辊道 travelling roller table 火焰切割机 torch cutting machine 横向应力试验 transverse test 倾翻式中间包 tiltable tundish 推杆 thrust rod 浇注钢包 teeming ladle 倾动式钢包 teapot ladle 辊道 table roller 回转式中间包，旋转式中间包 swivelling tundish 配电板，配电盘 switch panel 吸取装置，抽风装置 suction plant 钢坯支撑辊 strand supporting rollers 拉矫机 straightening withdrawal machine 矫直辊 straightening roll 引锭杆头 stopping and withdrawing head 塞棒 stopper rod 塞棒钢包 stopper rod 塞棒头 stopper head 塞棒头 stopper crown 塞棒袖砖 stopper brick 引锭杆 starting bar 喷嘴，喷雾嘴 spray(or:atomizing) nozzle 备件，备用零件 spare part 六流连铸机 six- strand continuous casting machine 短引锭杆 short type dummy bar 单结晶器 single mould 扇形段更换装置 segment exchanger 沉淀地，沉淀槽 sedimentation tank 剪机 shear 废钢铁堆积场 scrap yard 安全阀，减压阀 safety valve 安全装置，防护装置 safety appliance 辊道 roller table 辊道支架 roller stool 辊子扇形段，辊道扇形段 roller segment 辊道框架 roller rack 辊式冷床 roller cooling bed(or:bank) 铸坯辊道，铸坯导向装置 roller apron 二次加热炉 reheating furnace 记录仪表 recording instrument 记录调节器 recording controller 记录仪 recorder 二次冷却设备 recooling plant 矫正机 rectifier,rectifying machine 往复周期，振幅 reciprocation cycle 接受机，接受装置 receiver 连续式加热炉，推进式加热炉 pusher type furnace 推送式（连续式）钢坯加热炉 pusher type billet heating furnace 推进机，推钢机，推杆 pusher 传动辊，拉辊 pulling roll 推钢机 pull-across gear 防护罩，防护盖 protection hood 逐步弯曲铸坯，逐步矫直铸坯 progressive strand bending 工艺过程控制装置 process controlled system 降压阀，减压阀 prssure-reducing valve 浇注平台 pouring Platform 浇注钢包 pouring ladle 浇注吊车 pouring crane 气动控制装置 pneumatic control 板式结晶器，可调结晶器 plate mould 试验设备，试验装置 pilot plant 多炉连浇 permanent continuous casting 密封圈 packing ring 氧丙烷切割 oxypropane cutting 氧乙炔焊炬 oxyacetylene blowpipe 吊车 overhead crane 溢流罐 overflow ladle 示波器 oscillograph 振动台 oscillating table 振动式结晶器 oscillating mould 光测高温计 optical pyrometer 操作平台 operator's platform 操纵台，配电台 operating desk 连铸结晶器 open (-ended) mould 开关控制 on-off control 油润滑板 oil strip 线外辅助设备 off-line auxiliary equipments 窥视孔，观察孔 observation hole 水口座砖，孔砖 nozzle brick 喷嘴、喷管、水口 nozzle 辊颈 neck 多级结晶器 multi-stage mould(ms mould) 结晶器台架 mould table 结晶器座板 mould saddle 结晶器振动装置 mould oscillator 结晶润滑装置 mould lubricating system 结晶器钢液面控制器 mould level control 结晶器钢液面 mould level 结晶器冷却水套 mould cooling jacket 整体塞棒 monable stopper 钢铁联合企业，冶炼厂 metellurgical plant 机械剪 mechanical shear 矫直辊 mangle roll 磁力探位 magnetic flaw detection 电磁起重机 magnet crane 设备冷却配管 machine cooling water pipework 润滑装置 lubrication assembly 活动挡板 lowerable stop plate 测量数据记录仪 logger 闭锁装置 lock 传动辊道 live roller table 引锭秆尾部 lifting hook fot dummy bar foot 矫直辊 levelling rolls 矫平机 leveller,levelling machine 喷管，喷枪 lance 钢包旋转塔 ladle turntable CC.128 工艺 钢包回转台 ladle tureet 钢包倾翻装置 ladle tilter 钢包保护罩 ladle shroud 钢包塞棒 ladle stopper 桶瘤 ladle skull 钢水包操作架 ladle operating platform 钢包盖 ladle lid 钢包容量 ladle(-holding) capacity 钢包 ladle chair(or: stand,stool,trestle) 大包底 ladle bottom 钢包 ladle 喷嘴，浇铸口，浇铸道，钢流 jet 冶金企业，钢铁厂 ironworks 测控室 instrument room 仪表盘，配电盘 instrument panel 挡渣墙 intermediate wall 倾斜带式连铸机 inclined conveyor type machine 火焰清理机 hot deseamer 保温炉 holding furnace 防热保护板 heat insulating plate 导辊 guide roller 导轨 guide rail 导向装置，导轨，导槽 guide 防护装置 guard 吹气孔座 gas pouring set 四流连铸机 four-strand continuous casting machine 保护渣加料器 flux feeder 液压传动 fluid gear 足辊 footroller 浮动辊,自动调位辊 floating roll 矫平机 flatteners,flattening machines 导向板 flapper 火焰切割机 flame cutting machine 固定挡板 fixed stop plate 定值调整，恒值调整 fixed set point cont 固定辊 fixed roll 供给装置，进料装置 feeding means 试验设备，试验装置 experimental plant 输出辊道 exit tible 抽气泵 exhaust pump 抽风机 exhaust fan 模拟－数字转换器 encoder 事故水(箱) emergency water(tank) 事故结晶器 emergency mold(mould) 回转式中间包，旋转式中间包 swivelling tundish 配电板，配电盘 switch panel 吸取装置，抽风装置 suction plant 钢坯支撑辊 strand supporting rollers 拉矫机 straightening withdrawal machine 矫直辊 straightening roll 引锭杆头 stopping and withdrawing head 塞棒 stopper rod 塞棒钢包 stopper rod 塞棒头 stopper head 塞棒头 stopper crown 塞棒袖砖 stopper brick 引锭杆 starting bar 喷嘴，喷雾嘴 spray(or:atomizing) nozzle 备件，备用零件 spare part 六流连铸机 six- strand continuous casting machine 短引锭杆 short type dummy bar 单结晶器 single mould CC.208 工艺 扇形段更换装置 segment exchanger 沉淀地，沉淀槽 sedimentation tank 剪机 shear 废钢铁堆积场 scrap yard 安全阀，减压阀 safety valve 安全装置，防护装置 safety appliance 辊道 roller table 辊道支架 roller stool 辊子扇形段，辊道扇形段 roller segment 辊道框架 roller rack 辊式冷床 roller cooling bed(or:bank) 铸坯辊道，铸坯导向装置 roller apron 二次加热炉 reheating furnace 记录仪表 recording instrument 记录调节器 recording controller 记录仪 recorder 二次冷却设备 recooling plant 矫正机 rectifier,rectifying machine 往复周期，振幅 reciprocation cycle 接受机，接受装置 receiver 连续式加热炉，推进式加热炉 pusher type furnace 推送式（连续式）钢坯加热炉 pusher type billet heating furnace 推进机，推钢机，推杆 pusher 传动辊，拉辊 pulling roll 推钢机 pull-across gear 防护罩，防护盖 protection hood 逐步弯曲铸坯，逐步矫直铸坯 progressive strand bending 工艺过程控制装置 process controlled system 降压阀，减压阀 prssure-reducing valve 浇注平台 pouring Platform 浇注钢包 pouring ladle 浇注吊车 pouring crane 气动控制装置 pneumatic control 板式结晶器，可调结晶器 plate mould 试验设备，试验装置 pilot plant 多炉连浇 permanent continuous casting 密封圈 packing ring 氧丙烷切割 oxypropane cutting 氧乙炔焊炬 oxyacetylene blowpipe |
| --- | --- |